Matthias Kreier

4. Juli 2005

Transistor	Transfer Resistor

FET	FeldEffektTransistor (field effect transfer resistor)

JFET	JunctionFET (1952 Shockley)

IGFET	Insulated Gate FET

MESFET	MEtal-Semiconductor FET (1966 Mead)

MOSFET	MetalOxidSemiconductor FET

NMOS/PMOS	N-doped MOS / P-doped MOS

CMOS	Complementary MOS

HEMT	High Electron Mobility Transistor

TTL	TransistorTransistorLogic

NVRAM	Non Volatile Random Access Memory

EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory

1926	Patentanmeldung von Julius Edgar Lilienfeld [U.S. 1,745,175 (1930)]

1934	Patentanmeldung von Oskar Ernst Heil [British Patent 439,457 (1935)]

1947	Im Dezember entsteht an den Bell Lab. der erste bipolare Transistor:

W. B. Shockley, John Bardeen & Walter Brattain

1948 	Untersuchung der Theorie von William B. Shockley und G. L. Pearson

[„Modulation of Conductance of Thin Films of Se...“, Phys. Rev, 74, 232 (1948)]

Probleme bei Umsetzung der Theorie: surface states

(reproduzierbar gute Halbleiter-Isolator-Grenzflächen)

1960 	D. Kahng und M. M. Attalla: erster FET (Siliziumbasis)

[„Silicon-Silicon Dioxide Field Induced Surface Devices“, IRE Solid-State Device Res. Conf.,

Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa., 1960]

1963	IGFET von S. R. Hofstein und F. P. Heiman

1964	MOS Transistor von C. T. Sah

1965	Gordon E. Moore: Moore's Law, predicted e.g. 65000 on a chip in 1975

Nachteile: 	- prinzipiell schlechte Hochfrequenzeigenschaften aufgrund

geringer Oberflächenbeweglichkeit der Ladungsträger im Kanal

- geringere Sperrspannungen als Bipolare Transistoren und IGBTs

(Insulated Gate Bipolar Transistor)

Vorteile:	- Steuerung der Leitfähigkeit stromlos (kapazitiv), also leistungslos

- einfacher Herstellungsprozess – integrierte Schaltungen

- Verkleinerungspotential sehr hoch (Moore's Law)

Annahmen:

1) Kanaländerung langsam

2) abrupte Verarmungszone

3) konstante Beweglichkeit

Verarmungsbreiten:

pinch-off Strom & Spannung

(Abschnürstrom und -spannung)

Durchlassleitfähigkeit (transconductance gm):

Kanalleitfähigkeit (channel conductance, drain conductance gD):

drain conductance im linearen Bereich (VD → 0):

transconductance im Sättigungsbereich:

mit

Mooresche Gesetze:

(1)	Die Anzahl an Komponenten

je Chip verdoppelt sich im

Schnitt alle 18 Monate.

(2)	Die Kosten je Bauelement

(in integrierter Schaltung)

sinkt exponentiell (35%/Jahr)

während die Kosten einer

FAB exponentiell steigen.

(2025: FAB ~ 1 Billion $)

State-of-the-art 2005:

Lithographie mit 248 nm

kleinste Strukturgröße: ~ 90 nm

(z.B. FET Kanallänge, möglich mit phasenkompen-sierten Masken und spez. chemischen Verfahren)

Positionierungsgenauigkeit der Masken: 45 nm

Kernspannung: ~ 1,2 Volt

Leistungsverbrauch eines Hochleistungsprozessors: 130W

107 transistoren bei 1,5 GHz ~ 130 W

108 transistoren bei 10 Ghz ~ 10 kW/cm2  !!

(Leistungsdichte eines Düsentriebwerkes)

# Text boxes

HUMBOLD-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

Institut für Physik

Seminar „Physik der Halbleiterbauelemente“

Feldeffekttransistoren:JFET, MESFET und MOSFET