Elektrisches Feld und dielektrische Verschiebung

Das ursprüngliche, durch freie Ladungen erzeugte Feld bezeichnet man als

dielektrische Verschiebung  oder

elektrische Flussdichte

Dabei gilt folgende Beziehung zwischen dem elektrischen Feld  und der dielektrischen Verschiebung :

Das resultierende  elektrische Feld  ergibt sich als Superposition

aus dem äußeren Feld und dem Polarisationsfeld .

Üblicherweise schreibt man:

Für die Maßeinheiten gilt:

Aus der Dimension von D und P (Ladung pro Flächeneinheit) ergibt sich die Bedeutung einer Flächenladungsdichte. Tatsächlich entspricht den Normalkomponenten von D und P die Oberflächenladungsdichte ( für freie bzw. gebundene Ladungen.

Durch Einführung der Dielektrizitätszahl (r eliminiert man aus dem Ausdruck

die Polarisation  mittels

bzw.

( - dielektrische Suszeptibilität

(r - dielektrische Permeabilität

An der Grenzfläche zweier Medien 1 und 2 mit den Permeabilitäten (1 und (2 gelten folgende Bedingungen für die Feldstärken:

Die Normalkomponente Dn der elektrischen Flussdichte ist stetig, d.h.

Daraus folgt mit

das Brechungsgesetz für die Normalkomponente der elektrischen Feldstärke:

Die Tangentialkomponente der elektrischen Feldstärke ist stetig, d.h.

Die Größe

bezeichnet man als elektrischen Fluss. Er hat die Dimension einer Ladung.